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	Incidentkleding

Technische beoordeling			Pak: 
NEN-EN 469:2020 Level 2 (broek-jascombinatie)	Inschrijver: 
	
	Parameter
	Opgave Inschrijver
	Puntenverdeling

	Duurzaamheid

Alleen van toepassing voor buitendoek/weefsel
	Treksterkte 
Bepaald door waarde van langs- + dwarsrichting stof te delen door 2 (gemiddelde waarde).

Volgens EN-ISO 13934-1:2013
	
_______________ N


	< 1750 N	0 punten
≥ 1750 < 2000 N	20 punten
≥ 2000 < 2500 N	40 punten
> 2500 N	0 punten


Maximaal aantal punten: 	40

	Duurzaamheid

Alleen van toepassing voor buitendoek/weefsel

	Scheursterkte
Bepaald door waarde van langs- + dwarsrichting stof te delen door 2 (gemiddelde waarde).

Volgens EN-ISO 13937-2:2013
	
_______________ N


	< 250 N	0 punten
≥ 250 < 300 N	20 punten
≥ 300 < 350 N                     40 punten
> 350 N	0 punten



Maximaal aantal punten: 	40

	Duurzaamheid

Alleen van toepassing voor buitendoek/weefsel
	Kleurvastheid
Aantal wasbeurten vs degeneratie kleur

	
_______________ W


	Score 4 conform ISO 105-A02 aantoonbaar na het aantal wasbeurten:
60 	0 punten
> 60 < 80                             25 punten
≥ 80 	45 punten


Maximaal aantal punten:              45

	Bescherming

Van toepassing voor het totale 3 lagensysteem.
	HTI 24 (vlam)

(NEN-EN 469:2020, paragraaf 6.2.1.3)

Volgens EN ISO 9151:2016
	
_______________ S


	= 16 s	20 punten
> 16 < 25 s	50 punten
≥ 25 s	15 punten



Maximaal aantal punten:	50

	Bescherming

Van toepassing voor het totale 3 lagensysteem.
	HTI 24 – 12 (vlam)


(NEN-EN 469:2020, paragraaf 6.2.1.3)
	
_______________S


	= 6 s	20 punten
≥ 6 ≤ 9 s                               50 punten
≥  10 s	75 punten


Maximaal aantal punten	75

	Bescherming

Van toepassing voor het totale 3 lagensysteem.
	RHTI 24 (straling)

(NEN-EN 469:2020, paragraaf 6.2.1.4)

Volgens EN ISO 6942:2002
	
_______________ S


	= 21 s	20 punten
> 21 < 26 s 	50 punten
≥ 26 s	15 punten


Maximaal aantal punten:	50

	Bescherming

Van toepassing voor het totale 3 lagensysteem.
	RHTI 24 – 12 (straling)

(NEN-EN 469:2020) paragraaf 6.2.1.4)
	
_______________ S


	= 6 s	20 punten
> 6 ≤ 9 s                               50 punten
≥  10 s	75 punten


Maximaal aantal punten	75

	 Comfort

Van toepassing voor het totale 3 lagensysteem.
	RET (maximaal 13) van het complex

(NEN-EN 469:2020, paragraaf 6.3.1)

Volgens ISO 11092:2014
	
__________ m2 Pa/W



	= 13	0 punten
< 13 ≤ 11	35 punten
10	45 punten 
≤ 9	75 punten



Maximaal aantal punten:	75

	Totaal aantal punten
	
	
	Max 450 punten



Opmerkingen:  
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