## Technische eisen Hydraulische Olie

De functionele eisen voor de hydraulische olie kunnen worden vertaald in de volgende

technische eisen, welke onafhankelijk meetbaar gevalideerd dienen te worden:

|  | Specificatie | Methode/norm | Conform eis [Ja/nee/n.t.b.] | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TH1 | Minerale Zinkgedoopte olie | Analysecertificaat minimaal met gedetailleerde IR en element analyse |  |  |
|  | HLP 15 | DIN 51524-2 |  |  |
| TH2 | -10°C <230 | DIN 51562 |  |  |
|  | 0°C <150 |  |  |  |
|  | 40°C 13.5-16.5 |  |  |  |
|  | 100°C >3.2 |  |  |  |
| TH3 | <-27°C | ISO 3016 |  |  |
| TH4 | >140°C | ISO 2592 |  |  |
| TH5 | 16/13/10 | ISO 4406 |  |  |
| TH6 | Geen vaste stoffen aanwezig | Centrifugemethode met pentaanverdunning en ASTM 4898 |  |  |
| TH7 | minimaal 80/60 minimaal 70/50 | ISO 13357 -1 ISO 13357 - 2 |  |  |
| TH8 | max 20 minuten bij 54°C | ISO 6614 |  |  |
| TH9 | max 0.01% | DIN ISO 12937 Karl Fisher |  |  |
| TH10 | voldoen | DIN ISO 7120 |  |  |
|  | max 2 vlgs DIN2160 | DIN ISO 2160 |  |  |
|  | 1/1 | Emcor test DIN 51802, aangepast aan olie ipv vet Zie ook bijlage. |  |  |
| TH11 | minimaal 1000 uur en deltaTAN<2 | EN ISO 4263-1 |  |  |
| TH12 | zwelling 0-15% hardheid 0 tot -8% | DIN 51524-2 |  |  |
|  | Treksterkte: Maximale verandering: 10% Breukrek: Maximale verandering: 25% | ISO 37 (rubbers) ISO 527 (Kunststof) |  |  |
| TH13 | garanderen | 2 weken dompeltest vlgs NEN-EN-ISO 2812-1 |  |  |
| TH14 | max 5 minuten bij 50C | ASTM D3427 ISO91290 |  |  |
| TH15 | 24°C max 150/0 93,5°C max 75/0 | ISO 6247 |  |  |
| TH16 | garanderen: na 60 dagen geen visuele uitzakeffecten bij temperatuurbereik -10tot 40°C | Visueel |  |  |
| TH17 | minimaal FZG 10 | DIN 51534-2 of ISO 14635- 1 |  |  |
|  | Vane pump mechanische test 120,30 | ISO 20763 |  |  |
| TH18 | Pass conform | Denison HF-0 Bosch Rexroth RE90220 |  |  |
| TH19 | Mengsels vertonen geen schuimvorming, neerslag, sludgevorming of essentiële wijziging van eigenschappen | DIN 51524-2 |  |  |
| TH20 | Mengsels vertonen geen schuimvorming, neerslag, sludgevorming of essentiële wijziging van eigenschappen | DIN 51524-2 |  |  |

## Technische eisen olie t.b.v. conservering

De functionele eisen voor de olie t.b.v. conservering kunnen worden vertaald in de volgende additionele technische eisen, welke onafhankelijk gevalideerd dienen te worden:

|  | Specificatie | Methode/norm | Conform eis [Ja/nee/n.t.b.] | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC1 | Geen vaste stoffen aanwezig | Centrifugemethode met pentaanverdunning en ASTM 4898 |  |  |
|  | Geen Barium, vrije koolstof of (vrije vet) zuren | gedetailleerde IR en element analyse |  |  |
| TC2 | voldoen | DIN ISO 7120 |  |  |
|  | max 2 vlgs DIN2160 | DIN ISO 2160 |  |  |
|  | 1/1 | Emcor test DIN 51802, aangepast aan olie ipv vet Zie ook bijlage. |  |  |
| TC3 | Garanderen | Onderzoek |  |  |
| TC4 | max 5 minuten bij 50C | ASTM D3427 ISO91290 |  |  |
| TC5 | Mengsels vertonen geen schuimvorming, neerslag, sludgevorming of essentiële wijziging van eigenschappen | DIN 51524-2 |  |  |