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Bijlage Papiercatalogus 
 
 
Deze bijlage maakt onderdeel uit van de Aanbestedingsstukken voor de Aanbesteding  REPRO MFP-printstraat dienstverlening. Deze bijlage is bedoeld als addendum op het PVE waarin verwezen wordt naar deze bijlage.
 

	Papier prioriteit
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MultiArt® Silk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gestreken Papier, Houtvrij, wit, zijdemat. De eerste keus voor veeleisende drukopdrachten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	g/m²
	ISO 536
	g/m2
	90
	100
	115
	130
	150
	170
	200
	250
	300
	350
	 

	Opdikking
	ISO 534
	cm³/g
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,87
	0,92
	0,93
	0,95
	0,97
	1
	 

	Dikte (µm)
	ISO 534
	μm
	76
	83
	97
	110
	130
	155
	185
	232
	290
	350
	 

	Dikte (mm)
	ISO 534
	mm
	0,08
	0,08
	0,1
	0,11
	0,13
	0,16
	0,19
	0,23
	0,29
	0,35
	 

	Opaciteit
	ISO 2471
	%
	92
	93
	95
	96
	98
	98
	99
	99
	99
	99
	 

	CIE witheid
	ISO 11475
	%
	127
	127
	127
	127
	127
	127
	127
	127
	127
	127
	 

	D65 Helderheid
	ISO 2470-2
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	Glans (Tappi 75°)
	ISO 8254-1
	Percentage
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	 

	Gladheid (PPS)
	ISO 8791-4
	μm
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2,5
	2,5
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Color Copy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Color Copy is een houtvrij, wit, ongestreken kleurenlaserpapier met een extra glad gekalanderd oppervlak. Het speciale oppervlak van Color Copy zorgt voor haarscherpe afdrukken met een briljante kleurstelling, speciaal op kopieermachines en kleurenlaserprinters. Color Copy wordt CO² neutraal geproduceerd en wordt gemaakt met de ColorLok-technologie wat een scherpe afdruk met diep zwart, een snellere droogtijd en sprankelende kleuren garandeert.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	g/m²
	ISO 536
	g/m2
	 
	80
	90
	100
	120
	160
	200
	220
	250
	280
	300

	Opdikking
	ISO 534
	cm³/g
	 
	-
	1,09
	1,06
	1,05
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,02

	Dikte (µm)
	ISO 534
	μm
	 
	90
	98
	106
	126
	166
	200
	220
	245
	280
	305

	Dikte (mm)
	ISO 534
	mm
	 
	0,09
	0,1
	0,11
	0,13
	0,17
	0,2
	0,22
	0,25
	0,28
	0,31

	Opaciteit
	ISO 2471
	Percentage
	 
	93
	92
	93
	95
	97
	98
	99
	99
	99
	-

	CIE witheid
	ISO 11475
	Percentage
	 
	161
	161
	161
	161
	161
	161
	161
	161
	161
	161

	ISO Helderheid
	ISO 2470-1
	Percentage
	 
	110
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	D65 Helderheid
	ISO 2470-2
	Percentage
	 
	-
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110

	Buigweerstand MD
	ISO 2493-1
	mN
	 
	-
	130
	160
	245
	490
	620
	800
	900
	1300
	-

	Buigweerstand CD
	ISO 2493-1
	mN
	 
	-
	70
	90
	130
	250
	330
	400
	500
	700
	-

	Gladheid (Bekk)
	ISO 5627
	s
	 
	105
	105
	105
	105
	105
	120
	120
	120
	110
	70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











	MultiCard® 1S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MultiCard®1S is een hoogwit éénzijdig gestreken houtvrij sulfaatkarton, SBS. Het kenmerkt zich door een hoge witheid en egaal silk oppervlak. Dit garandeert een perfecte bedrukbaarheid en een uiterst natuurgetrouwe weergave en is prima geschikt voor diverse veredelingen, zoals vouwen, stansen, rillen, pregen en lakken.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	g/m²
	ISO 536
	g/m2
	 
	230
	250
	270
	300
	350
	 
	
	
	
	

	Opdikking
	ISO 534
	cm³/g
	 
	1,16
	1,2
	-
	1,2
	1,21
	 
	
	
	
	

	Dikte (µm)
	ISO 534
	μm
	 
	268
	300
	324
	360
	425
	 
	
	
	
	

	Dikte (mm)
	ISO 534
	mm
	 
	0,27
	0,3
	0,32
	0,36
	0,43
	 
	
	
	
	

	CIE witheid
	ISO 11475
	Percentage
	 
	133
	133
	-
	133
	133
	 
	
	
	
	

	D65 Helderheid
	ISO 2470-2
	Percentage
	 
	102
	102
	102
	102
	102
	 
	
	
	
	

	Glans (Tappi 75°)
	ISO 8254-1
	Percentage
	 
	32
	32
	-
	32
	32
	 
	
	
	
	

	Buigweerstand MD
	ISO 2493-1
	mN
	 
	95
	130
	-
	230
	380
	 
	
	
	
	

	Buigweerstand CD
	ISO 2493-1
	mN
	 
	50
	70
	-
	120
	180
	 
	
	
	
	

	Buigmoment MD
	ISO 2493-2
	mNm
	 
	5
	7,6
	-
	12
	18
	 
	
	
	
	

	Buigmoment CD
	ISO 2493-2
	mNm
	 
	2,6
	4,2
	-
	5,8
	8,7
	 
	
	
	
	

	Gladheid (Bekk)
	ISO 5627
	s
	 
	80
	80
	-
	80
	60
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MultiCard® 2S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MultiCard®2S is een hoogwit tweezijdig gestreken houtvrij sulfaatkarton, SBS. Het kenmerkt zich door een hoge witheid en egaal silk oppervlak. Dit garandeert een perfecte bedrukbaarheid en een uiterst natuurgetrouwe weergave en is prima geschikt voor diverse veredelingen, zoals vouwen, stansen, rillen, pregen en lakken.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	g/m²
	ISO 536
	g/m2
	 
	230
	250
	300
	350
	
	
	
	
	
	

	Opdikking
	ISO 534
	cm³/g
	 
	1,06
	1,09
	1,15
	1,16
	
	
	
	
	
	

	Dikte (µm)
	ISO 534
	μm
	 
	244
	272
	345
	406
	
	
	
	
	
	

	Dikte (mm)
	ISO 534
	mm
	 
	0,24
	0,27
	0,35
	0,41
	
	
	
	
	
	

	CIE witheid
	ISO 11475
	Percentage
	 
	133
	133
	133
	133
	
	
	
	
	
	

	D65 Helderheid
	ISO 2470-2
	Percentage
	 
	102
	102
	102
	102
	
	
	
	
	
	

	Glans (Tappi 75°)
	ISO 8254-1
	Percentage
	 
	34
	34
	34
	34
	
	
	
	
	
	

	Buigweerstand MD
	ISO 2493-1
	mN
	 
	75
	110
	200
	320
	
	
	
	
	
	

	Buigweerstand CD
	ISO 2493-1
	mN
	 
	42
	60
	105
	160
	
	
	
	
	
	

	Buigmoment MD
	ISO 2493-2
	mNm
	 
	4
	5,6
	9,7
	17
	
	
	
	
	
	

	Buigmoment CD
	ISO 2493-2
	mNm
	 
	2
	3,5
	5,1
	8
	
	
	
	
	
	

	Gladheid (Bekk)
	ISO 5627
	s
	 
	110
	110
	80
	70
	
	
	
	
	
	

	











	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giroform® Digital CF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giroform Digital CF (ondervel) is houtvrij, wit en gekleurd, zelfkopiërend papier, geschikt voor dry-toner digitale afdruksystemen en gecertificeerd voor HP Indigo en Kodak Nexpress. Giroform Digital CF zelfkopiërend papier wordt gebruikt als ondervel in een formulierenset zelfkopiërend papier in combinatie met Giroform Digital CFB en Giroform Digital CB. Dankzij de geschiktheid voor HP Indigo en dry-toner digitale afdruksystemen is het mogelijk variabele, individuele informatie (persona
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	g/m²
	ISO 536
	g/m2
	 
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opdikking
	ISO 534
	cm³/g
	 
	1,25
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dikte (µm)
	ISO 534
	μm
	 
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dikte (mm)
	ISO 534
	mm
	 
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opaciteit
	ISO 2471
	Percentage
	 
	88
	
	
	
	
	
	
	
	

	ISO Helderheid
	ISO 2470-1
	Percentage
	 
	102
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gladheid (Bekk)
	ISO 5627
	s
	 
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rainbow®
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gekleurd kantoorpapier, houtvrij, mat, voor kopieermachines, laser- en inkjetprinters
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	g/m²
	ISO 536
	g/m2
	 
	80
	120
	160
	230
	
	
	
	
	
	

	Opdikking
	ISO 534
	cm³/g
	 
	-
	-
	-
	1,33
	
	
	
	
	
	

	Dikte (µm)
	ISO 534
	μm
	 
	105
	153
	214
	-
	
	
	
	
	
	

	Dikte (mm)
	ISO 534
	mm
	 
	0,11
	0,15
	0,21
	-
	
	
	
	
	
	

	Gladheid (Bendtsen)
	ISO 8791-2
	ml/min
	 
	230
	230
	230
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BIO TOP 3® next
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bio Top 3® next is een natuurwit, houtvrij ongestreken premium papier en karton, geproduceerd zonder gebruik van optische witmakers. Het is geschikt voor pre-print toepassingen en tevens beschikbaar in cutsize en enveloppen.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	g/m²
	ISO 536
	g/m2
	 
	80
	90
	100
	120
	160
	200
	250
	300
	
	

	Opdikking
	ISO 534
	cm³/g
	 
	1,33
	1,3
	1,28
	1,28
	1,28
	1,23
	1,23
	1,29
	
	

	Dikte (µm)
	ISO 534
	μm
	 
	106
	117
	128
	153
	204
	245
	307
	388
	
	

	Dikte (mm)
	ISO 534
	mm
	 
	0,11
	0,12
	0,13
	0,15
	0,2
	0,25
	0,31
	0,39
	
	

	Opaciteit
	ISO 2471
	Percentage
	 
	86
	87
	89
	91
	94
	97
	97
	98
	
	

	Vochtigheidsgraad
	ISO 287
	Percentage
	 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	

	D65 Helderheid
	ISO 2470-2
	Percentage
	 
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	enveloppen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BIO TOP 3®
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bio Top 3® enveloppen zijn geproduceerd van Bio Top 3® next, een natuurwit, houtvrij ongestreken premium papier en karton, geproduceerd zonder gebruik van optische witmakers.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80 – 120 grams : C6, C5, C4, EA5, EA4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trajanus®
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Enveloppen en zakomslagen, hoogwit, mat, met grijze binnendruk, met of zonder venster, met verschillende sluitingen.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80 – 120 grams : C6, C5, C4, EA5, EA4
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