Selectiecriterium 1. Gegadigde heeft zelf duurzame asfaltmengsels in deklagen (SMA-NL 8B of SMA-NL 8G+) verwerkt. Het asfaltmengsel heeft een geldig CE-certificaat.
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Bijlage 3-1 Selectiecriteria 01 
Rehabilitatie Kasteel Traverse Helmond

Naam Inschrijver: ………………………………………………………

LET OP: De gegadigde is verantwoordelijk voor het opgeven van een referent die minimaal 1 werkdag beschikbaar is in de periode van 26 juli tot en met 15 augustus.

De inschrijver geeft bij de beoordeling met een vinkje aan welk niveau zij voldoen. 

Meer informatie over de Selectiecriteria en de eisen waaraan het bewijsmateriaal dient te voldoen is terug te lezen in paragraaf 6.4 van de Selectieleidraad. 

	01. [bookmark: _Hlk168919127]Gegadigde heeft zelf duurzame asfaltmengsels in deklagen (SMA-NL 8B of SMA-NL 8G+) verwerkt. Het asfaltmengsel heeft een geldig CE-certificaat.


	Beoordeling

	Aantal punten 

	Indien Gegadigde geen referentie kan overleggen die aan de benodigde eisen voldoet.
	0 punten

	Minimaal
Het asfalt heeft TRL7, TRL8 of TRL9-niveau EN bevat minimaal 20% PR EN heeft een ontwerplevensduur van minimaal 10 jaar. De ontwerplevensduur wordt aangetoond indien voldaan wordt aan de volgende passages uit de Standaard RAW 2020 release september 2023: 
· Par. 81.26.01, alle leden 
· Par. 81.26.11, alle leden. Voor tabel T81.2.15 dient voldaan te zijn aan de eisen uit kolom ‘≤ 30’
	10 punten

	Gemiddeld
Het asfalt heeft TRL8 of TRL9-niveau EN bevat minimaal 40% PR EN heeft een ontwerplevensduur van minimaal 10 jaar. De ontwerplevensduur wordt aangetoond indien voldaan wordt aan de volgende passages uit de Standaard RAW 2020 release september 2023: 
· Par. 81.26.01, alle leden 
· Par. 81.26.11, alle leden. Voor tabel T81.2.15 dient voldaan te zijn aan de eisen uit kolom ‘30 - 50' 
· Aanvullend worden de volgende specifieke eisen gesteld: 
· Gegadigde overlegt een verklaring van de weerstand tegen rafeling, bepaald door middel van de RSAT (prTS 12697-50) op basis van labbereide platen, waarbij het totaal steenverlies aan het einde van de proef (doorlooptijd 24 uur) ten hoogste 15,0 gram bedraagt.
	40 punten

	Maximaal  
Het asfalt heeft TRL9-niveau EN bevat minimaal 60% PR EN heeft een ontwerplevensduur van minimaal 12 jaar. De ontwerplevensduur wordt aangetoond indien voldaan wordt aan de volgende passages uit de Standaard RAW 2020 release september 2023: 
· Par. 81.26.01, alle leden 
· Par. 81.26.11, alle leden. Voor tabel T81.2.15 dient voldaan te zijn aan de eisen uit kolom ‘> 50' 
· Aanvullend worden de volgende specifieke eisen gesteld: 
· Gegadigde overlegt een verklaring van de weerstand tegen rafeling, bepaald door middel van de RSAT (prTS 12697-50) op basis van labbereide platen, waarbij het totaal steenverlies aan het einde van de proef (doorlooptijd 24 uur) ten hoogste 10,0 gram bedraagt.
	80 punten



	Bewijsmiddelen Selectiecriterium 01.

	1.Een ondubbelzinnige aanduiding van het referentieproject, die tenminste exacte aanduidingen bevat van:
	Onderbouwing gegadigde

	Locatie
	

	Tijdvak realisatie
	

	Opdrachtgever inclusief contactgegevens ten behoeve van verificatie.
	Organisatie:
Naam:
Functie:
E-mail:
Telefoon:
Welke data bereikbaar:






	Bewijsmiddelen Selectiecriterium 01.

	1b. INDIEN het referentieproject in onderaanneming is verricht, dienen TEVENS aanduidingen te worden verstrekt van:
	Onderbouwing gegadigde

	Locatie hoofdproject
	

	Tijdvak realisatie hoofdproject
	

	Opdrachtgever hoofdproject inclusief contactgegevens ten behoeve van verificatie.
	



	Bewijsmiddelen Selectiecriterium 01.

	Gegadigde heeft zelf duurzame asfaltmengsels in deklagen (SMA-NL 8B of SMA-NL 8G+) verwerkt. Het asfaltmengsel heeft een geldig CE-certificaat.

	Onderbouwing gegadigde

	2. Een ondubbelzinnige aanduiding van het CE-certificaat van het asfaltmengsel;

	Voeg certificaat toe

	3. Een ondubbelzinnige aanduiding van het percentage PR;

	Vul hier het percentage (%) in.

	4. Een ondubbelzinnige aanduiding van de ontwerplevensduur;

	Vul hier het aantal jaren in.

	5. Een ondubbelzinnige aanduiding van het TRL-niveau zoals gedefinieerd c.q. beschreven in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’ Microsoft Word - Reglement Asfaltkwaliteitsloket v1.1 (crow.nl).

	Vul hier het TRL niveau

	6. Verklaring over weerstand tegen rafeling (bij niveau gemiddeld en maximaal)
	Voeg RSAT (prTS 12697-50) resultaten toe
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