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Automatisch gegenereerde beschrijving]V. (Voor) Beeld-Naam
Burgemeester

	
	Code
	Omschrijving
	Eigenschap
	Norm

	30.26
	Laagopbouw analyse
	Laagdikte opbouw waarbij primer en aflak laagdiktes zichtbaar zijn.
	ISO 2808

	30.31
	Drop Shape Analysis
	Hechting van het systeem op ondergrond. Compatibiliteit.
	D55660

	30.39
	Taber Krastest
	Krasbestendigheid tegen takken enz.
	ISO 7784

	30.41
	Pull off Adhesietest
	Hechting, > 10 MPa
	ISO 4624

	30.47
	Potloodhardheid
	Krasbestendigheid >4H
	ISO 15184

	30.48
	Valproef 100cm
	Weerstand tegen mechanische beschadigingen.
	ISO 6272

	30.49
	Buigtest 10 mm
	Flexibiliteit
	ISO 1519

	30.50
	Glanstest
	Glans/doordroging
	ISO 2813

	30.51
	Zoutsproei verweringstest
	>500 uur
	ISO 9227

	30.52
	Was-/schrobtest (Nanocoating)
	Glansbehoud ook na veelvuldig wassen.
	ISO 11998.

	30.64
	Permeabiliteits test (Nanocoating)
	Doorlatendheid. Weerstand tegen graffiti
	ISO 7783
Edding Marker 3000

	30.30
	Kleurmeting 
	De voorgeschreven kleurwaarden 
	CIELAB (L*a*b*)

	30.64
	SFE Vrije energie waarde (Nanocoating)
	<32 MN/m Hierdoor zout, pekel en corrosie resistent i.c.m. ISO 7783
	D55660

	30.65
	UV meting
	Reflectie van UV straling.
	ISO 11476



Garantie op de lak minstens 5 jaar 100%, vervolgens per jaar aflopend met 20%.




































Postadres	Postbus 10150 – 4900 GB  Oosterhout
Bezoekadres	Slotjesveld 1 Oosterhout
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