Code; Omschrijving; Eigenschap; Norm. 30.26; Laagopbouw analyse; Laagdikte opbouw waarbij primer en aflak laagdiktes zichtbaar zijn.; ISO 2808. 30.31; Drop Shape Analysis; Hechting van het systeem op ondergrond. Compatibiliteit.; D55660. 30.39; Taber Krastest; Krasbestendigheid tegen takken enz.; ISO 7784. 30.41; Pull off Adhesietest; Hechting, > 10 MPa; ISO 4624. 30.47; Potloodhardheid; Krasbestendigheid >4H; ISO 15184. 30.48; Valproef 100cm; Weerstand tegen mechanische beschadigingen.; ISO 6272. 30.49; Buigtest 10 mm; Flexibiliteit; ISO 1519. 30.50; Glanstest; Glans/doordroging; ISO 2813. 30.51; Zoutsproei verweringstest; >500 uur; ISO 9227. 30.52; Was-/schrobtest (Nanocoating); Glansbehoud ook na veelvuldig wassen.; ISO 11998.. 30.64; Permeabiliteits test (Nanocoating); Doorlatendheid. Weerstand tegen graffiti; ISO 7783 Edding Marker 3000. 30.30; Kleurmeting; De voorgeschreven kleurwaarden; CIELAB (L*a*b*). 30.64; SFE Vrije energie waarde (Nanocoating); <32 MN/m Hierdoor zout, pekel en corrosie resistent i.c.m. ISO 7783; D55660. 30.65; UV meting; Reflectie van UV straling.; ISO 11476. Garantie op de lak minstens 5 jaar 100%, vervolgens per jaar aflopend met 20%.