[bookmark: _Toc70585725]Bijlage J.3 Producteis grondproduct “Teelaarde” 

Grondproduct Teelaarde dient te voldoen in overeenstemming met artikel 51.06.01 Standaard RAW Bepalingen 2020, uitgezonderd in afwijking op het bepaalde van onderstaande tabel.

	Parameter
	Eenheid
	Eis
	Methode/norm/eis

	Organische stof 
	m/m gew. % d.s.
	7,0-10,0
	Proef 28 Standaard RAW 2020

	Zuurgraad
	pH
	5,0 – 7,0
	Proef 27 Standaard RAW 2020 of NEN 10390

	Lutum-gehalte
	m/m gew. % d.s.
	percentage lutum
= percentage afslibbaar x 0,65
	Proef 29 Standaard RAW 2020
Het percentage afslibbaar mag maximaal 8% bedragen

	Organische stof plus lutum 
	m/m % d.s.
	Maximaal 15,0
	Proef 28+29 Standaard RAW 2020

	M50-cijfer 
	μm
	210-420
	Proef 29 Standaard RAW 2020 
M50 getal, dit is de zandmediaan. Deze geeft het getal aan waarboven en waar beneden de helft van de massa van de zandfractie ligt. M50-cijfer: fracties 0-2.000 µ, gravimetrisch, 11 zeeffracties.

	D60/D10 cijfer
	percentage minerale delen.
	≥ 1 en ≤ 5
	Als maat voor de spreiding van de korrelgroottes wordt gebruik gemaakt van het D60/D10-getal. D60 geeft de korreldiameter aan, waarvoor geldt dat 60 procent van de korrels kleiner is dan die waarde. D10 geeft de
Korreldiameter aan waarbij 10 procent kleiner is dan die waarde.
Naarmate grond meer korrels van dezelfde grootte heeft, is de waarde van het D60/D10-getal kleiner. De kleinste waarde, 1, wordt bereikt als alle korrels exact dezelfde grootte hebben. Dit is per laboratorium verschillend afhankelijk van het aantal te gebruiken zeven.


Tabel Teelaarde. Hierbij staat ds voor droge stof en gew. % voor gewichtsprocenten.
