Bijlage J.2 Producteis samengesteld grondproduct “Bomengrond Amersfoort”

| Parameter | Eenheid | Eis | Methode/norm/eis |
| --- | --- | --- | --- |
| Organische stof | m/m gew. % d.s. | 6,0-8,0 | Proef 28 Standaard RAW 2020 |
| Lutum-gehalte | m/m gew. % d.s. | 3,0-5,0 | Proef 29 Standaard RAW 2020 |
| Zuurgraad | pH-KCL | 4,7-6,7 | Proef 27 Standaard RAW 2020 of NEN 10390 |
| Organische stof plus lutum | m/m % d.s. | 9,0-13,0 | Proef 29 Standaard RAW 2020 |
| Koolzure kalk (CaCO3) | gew. % kg / kg ds | ≤ 1,5 (bij pH-KCL ≤ 6 dan maximaal 0,5) | NEN-ISO 10693 |
| pH H2O | waarde | 5,5-7,5 | NEN-ISO 10390 of EN 13037:2011 |
| Respiratiesnelheid | mmol O2/kg. Org. Stof /uur | ≤ 5 | NEN-EN-16087-1 |
| Stikstof (N-totaal) | mg/100 gram d.s. | 80-240 | EN13654 |
| Magnesium | mg/kg/d.s. | 100-300 | Mengen van 1 gewichtsdeel grond en 10 volumedelen extractievloeistof (calciumchloride 0,01 M). Bepaling van MgO via atomaire absorptie spectrometrie (AAS). |
| Kalium | mg / kg | 120-300 | K-beschikbaar (K-PAE): De hoeveelheid kalium die voor de plant beschikbaar is. Deze kalium bevindt zich in de bodemoplossing en kan door de boomwortel worden opgenomen. |
| EC | mS/cm (25 gr. C) | ≥ 0,3 en ≤ 1,5 | Kwaliteitsonderzoek EN 1:5 methode met water. Extractiemethode 1,5 water delen door 40 (m naar cm), omrekenen van de eenheid mS/m naar mS/cm (met een deling factor 40). |
| chloride-gehalte | mg / l substraat | ≤ 330 | NEN- EN 13652 |
| M50-cijfer | μm | 250-300 | Proef 29 Standaard RAW 2020 M50 getal, dit is de zandmediaan. Deze geeft het getal aan waarboven en waar beneden de helft van de massa van de zandfractie ligt. M50-cijfer: fracties 0-2.000 µ, gravimetrisch, 11 zeeffracties. |
| D60/D10 cijfer | percentage minerale delen. | ≥1 en ≤10 | Als maat voor de spreiding van de korrelgroottes wordt gebruik gemaakt van het D60/D10-getal. D60 geeft de korreldiameter aan, waarvoor geldt dat 60 procent van de korrels kleiner is dan die waarde. D10 geeft de Korreldiameter aan waarbij 10 procent kleiner is dan die waarde. Naarmate grond meer korrels van dezelfde grootte heeft, is de waarde van het D60/D10-getal kleiner. De kleinste waarde, 1, wordt bereikt als alle korrels exact dezelfde grootte hebben. Dit is per laboratorium verschillend afhankelijk van het aantal te gebruiken zeven. |
| Vochtgehalte bij de kwaliteitskeuring door opdrachtnemer | % | 15-20 | Zie bulkdichtheid. De opdrachtnemer dient tijdens neerslag, zijn werkzaamheden van het proces opwaarderen basisgrond naar bomengrond tijdelijk te onderbreken. |
| maximale gehalte en korrelgrootte onrechtmatigheden | zeefmaat 0-20 mm | < 1 % en < 20 mm | Bewerking middels de grond schudzeef op het gronddepot. |
| Bulkdichtheid/veldcapaciteit | kg / m3 | ≥ 600 en ≤ 1300 | Onder bulkdichtheid wordt verstaan het drooggewicht van een product in kg per m3. Dit wordt bepaald door een cilinder te vullen met bomengrond. De bomengrond wordt terug gedroogd bij 105 graden Celsius. Door de monsters voor en na droging wegen. Het verschil is het vochtgehalte uitgedrukt als percentage va het "verse " bomengrond. |
| Schimmelbiomassa (OTU) | μg/g | > 25 | Biologische eigenschappen |

Hierbij staat ds voor droge stof en gew. % voor gewichtsprocenten.