| Boring nr. | Locatie t.h.v. | Laagdikte asfalt cumulatief in mm |  | Conclusie | Laagdikte in cm |  | Constructieopbouw + bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Van | Tot |  |
| 1 | Fietspad Van Leeuwenhoeklaan | 0 | 240 | Niet teerhoudend | 0 | 24 | Asfalt |
|  |  |  |  |  | 24 | 100 | Zand |
| 2 | Buytenpark | 0 | 40 | Niet teerhoudend | 0 | 4 | Asfalt |
| 3 | Afrikaweg | 0 | 330 | Niet teerhoudend | 0 | 33 | Asfalt |
| 4 | Dadelgaarde | 0 | 290 | Niet teerhoudend | 0 | 29 | Asfalt |
| 5 | Dadelgaarde | 0 | 230 | Niet teerhoudend | 0 | 23 | Asfalt |
| 6 | Meerpad | 0 | 150 | Niet teerhoudend | 0 | 15 | Asfalt |
|  |  |  |  |  | 15 | 50 | Zand |
|  |  |  |  |  | 50 | 100 | Klei |
| 7 | Meerpolder | 0 | 60 | Niet teerhoudend | 0 | 6 | Asfalt |
|  |  |  |  |  | 6 | 29 | Menggranulaat |
|  |  |  |  |  | 29 | 30 | Wapeningsdoek |
|  |  |  |  |  | 30 | 50 | Menggranulaat |
|  |  |  |  |  | 50 | 100 | Veen |
| 8 | Meerpolder | 0 | 120 | Niet teerhoudend | 0 | 12 | Asfalt |

| Boring nr. | Locatie t.h.v. | Laagdikte asfalt cumulatief in mm |  | Conclusie | Laagdikte in cm |  | Constructieopbouw + bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Van | Tot |  |
| 9 | Nootdorpsepad | 0 | 140 | Niet teerhoudend | 0 | 14 | Asfalt |
| 10 | Nootdorpsepad | 0 | 120 | Niet teerhoudend | 0 | 12 | Asfalt |
| 11 | Symfoniepad | 0 | 220 | Niet teerhoudend | 0 | 22 | Asfalt |
| 12 | Azieweg - Wallendreef | 0 | 120 | Niet teerhoudend | 0 | 12 | Asfalt |
| 13 | Azieweg - Wallendreef | 0 | 180 | Niet teerhoudend | 0 | 18 | Beton |
| 14 | Waterleliepad | 0 | 140 | Niet teerhoudend | 0 | 14 | Asfalt |
| 15 | Ruimtebaan | 0 | 190 | Niet teerhoudend | 0 | 19 | Asfalt |
| 16 | Ruimtebaan | 0 | 120 | Niet teerhoudend | 0 | 12 | Asfalt |
| 17 | Ruimtebaan | 0 | 250 | Niet teerhoudend | 0 | 25 | Asfalt |
| 18 | Lijnbaan | 0 | 200 | Niet teerhoudend | 0 | 20 | Asfalt |
| 19 | Van Doorneplantsoen | 0 | 280 | Niet teerhoudend | 0 | 28 | Asfalt |
| 20 | Van Doorneplantsoen | 0 | 200 | Niet teerhoudend | 0 | 20 | Asfalt |