# Handleiding Bitumenmengsel asfaltdeklaag RVB.

Versie 1.0

31-07-2025

In asfaltbeton voor deklagen geldt een zero tolerance beleid m.b.t. REOB/VTAE.

De bewijsvoering dient van alle leveringen van ieder asfaltcentrale aangetoond te worden.

- Bewijsvoering van REOB-vrij bitumen aan de hand van verklaring door bitumenproducent

- Quick-Scan uitgevoerd op verse bitumen middels XRF- en FTIR onderzoek op aanwezigheid van elementen calcium, fosfor en zink.

  - XRF analyse zijn de volgende grenswaarde voor de XRF elementen van toepassing:

- Calcium <30 ppm

- Fosfor <15ppm

- Zink < 15ppm

  - FTIR- analyse dient een volledig absorbance-spectrum te bevatten met wavenummers 4000 tot 400(cm-1)en aanvullend specifiek 1800 tot 600(cm-1).

- Indien de bewijsvoering ontbreekt of de quick-scan aanwezigheid van REOB/VTAE aantoont mag de bitumen niet in het asfaltbeton voor deklaag worden toegepast. Er is sprake van aanwezigheid REOB/VTAE wanneer een maximum 30 mg/kg calcium in combinatie met 15 mg/kg zink en/of fosfor overschreden wordt vanuit de XRF-proef.

- Ten minste 1 keer per asfalt dagproductie en per asfaltcentrale worden de volgende testen uitgevoerd om de impact op mengselprestatie te beoordelen:

- BBR Delta Tc na veroudering in de PAV (dubbel) , 40 uur bij 100 °C

- DSR mastercurve G* en fasehoek δ van bindmiddel na veroudering in de PAV 40 uur bij 100 °C

- DSR LAS op mastiek

- ITSR op asfalt

- GC-MS headspace

- De informatie vanuit dient rechtstreeks met opdrachtgever gedeeld te worden

De informatie dient de volgende zaken te bevatten:

- Informatie dient per levering/asfaltcentrale separaat aangeleverd te worden.

- Afkomst asfaltcentrale en datum van levering bitumen en verwerking asfalt.

- Ruwe onderzoek data van de betreffende onderzoeken dient aangeleverd te worden.