BIJLAGE H – MKI-plafondwaarden en forfaitaire MKI-waarden voor modules A4 – C4 
(overgenomen uit: Uniforme MKI Plafondwaarden Asfalt, NPDW, 24 oktober 2025)

	Nr.
	Type asfalt
	MKI-Plafondwaarde 
A t/ m D (per ton asfalt)
	Forfaitaire MKI-waarde
A4 t/m C4 (per ton asfalt)

	1
	AC surf 
	8,20 
	1,34 

	2
	AC surf, minimaal 30% PR 
	6,20
	1,34 

	n.v.t.
	AC surf met gemodificeerd bitumen 
	9,50
	1,34 

	3
	AC surf, minimaal 30% PR met gemodificeerd bitumen 
	7,10
	1,34 

	4
	AC surf rood (met penbitumen) 
	17,00
	1,38 

	5
	AC bin/base, minimaal 50% PR 
	4,10
	1,32 

	6
	AC bin/base, minimaal 50% PR met gemodificeerd bitumen 
	4,60
	1,32 

	7
	AC bin/base minimaal 60% PR 
	3,50
	1,32 

	8
	SMA 8-11 
	7,90
	1,38 

	n.v.t.
	SMA 8-11 met gemodificeerd bitumen 
	10,70
	1,38 

	9
	SMA 8-11 minimaal 30% PR 
	6,50
	1,38 

	n.v.t.
	SMA 5 
	11,70
	1,4 

	10
	SMA geluidsreducerende deklaag (op basis van 8G+) 
	12,90
	1,4 

	11
	SMA rood 
	18,20
	1,38 



Voor alle typen asfalt geldt:
· Alle typen asfalt dienen te voldoen aan de technische specificaties, eisen en uitgangspunten van het bestek.
· Asfalttypen die rood zijn gemarkeerd en zijn doorgestreept, zijn niet toegestaan. Ze zijn slechts opgenomen omdat de tabel als geheel is overgenomen uit de Uniforme MKI Plafondwaarden Asfalt, NPDW, 24 oktober 2025.
· Levensduur t.b.v. MKI-waarde conform de PCR 2.0
· Indien aangegeven is dat een deel van de toeslagmaterialen bestaan uit secundaire toeslagmaterialen, dan dienen deze te voldoen aan de richtlijnen opgesteld in de NEN-EN 13043 met inachtneming van het bepaalde in NEN 6240. 
· Daar waar er een minimum percentage PR aangegeven is, is conform de RAW Standaard er geen maximum aan het percentage gesteld. 
· Voor de berekening van de MKI-waarde van de modules A tot en met D dienen de volgende uitgangspunten te worden gehanteerd:
· De modules A1 t/m A3 dienen aangeleverd te worden middels een geverifieerde EPD. 
· Voor modules A4 t/m C4 dienen de vaste waarden te worden gehanteerd zoals opgenomen in Bijlage MKI-waarden A4 – C4 uit het NPDW-rapport 'Uniforme MKI Plafondwaarden Asfalt', 24 oktober 2025. 
· Module D dient een geverifieerde berekening te zijn welke is opgesteld conform de uitgangspunten en rekenregels die zijn beschreven in de PCR Asfalt 2.0.

