	
                Toetsing volgens TerraIndex, module T.117-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling)

	
                (Toetsversie  1.0.0, regelgeving Bijlage A, tabel 2 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a , toetskeuze rubberproducten op of onder kunstgrasvelden, toetsingsdatum: 25-10-2024 - 12:39) 

	
                    LET OP: De beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Emissiewaarden) is NIET inbegrepen, zie hiervoor toetskeuze T116.
                  



	Projectcode
              
	UTUT20240948

	Projectnaam
              
	SH, Locatie 2 Rooseveltlaan-Veld 2

	Monsteromschrijving
              
	Infill

	Monstersoort
                  
	Grond (AS3000)

	Monster conclusie
	Toepasbaar (<=SW)

	
	

	Analyse
              
	Eenheid
              
	 SR
                
	 BT
                
	 TC
                

	
	
	
	
	

	monster voorbehandeling
	
	Ja
	
	
                                    -
                                    

	droge stof
	%
	92.6
	92.6
	

	gewicht artefacten
	g
	<1
	
	

	aard van de artefacten
	-
	Geen
	
	

	organische stof (gloeiverlies)
	%
	5.5
	5.5
	

	
	
	
	
	

	KORRELGROOTTEVERDELING

	lutum (bodem)
	% vd DS
	3.3
	3.3
	

	
	
	
	
	

	METALEN

	barium+
	
	<20
	
	
                                    -
                                    

	cadmium
	
	<0.2
	
	
                                    -
                                    

	kobalt
	
	<3
	
	
                                    -
                                    

	koper
	
	<5
	
	
                                    -
                                    

	kwik
	
	<0.05
	
	
                                    -
                                    

	lood
	
	<10
	
	
                                    -
                                    

	molybdeen
	
	<1.5
	
	
                                    -
                                    

	nikkel
	
	<4
	
	
                                    -
                                    

	zink
	
	43
	
	
                                    -
                                    

	
	
	
	
	

	POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

	naftaleen
	mg/kg
	<0.01
	0.007
	T<=SW

	fenantreen
	mg/kg
	0.03
	0.03
	T<=SW

	antraceen
	mg/kg
	<0.01
	0.007
	T<=SW

	fluoranteen
	mg/kg
	0.02
	0.02
	T<=SW

	benzo(a)antraceen
	mg/kg
	<0.01
	0.007
	T<=SW

	chryseen
	mg/kg
	<0.01
	0.007
	T<=SW

	benzo(k)fluoranteen
	mg/kg
	<0.01
	0.007
	T<=SW

	benzo(a)pyreen
	mg/kg
	<0.01
	0.007
	T<=SW

	benzo(ghi)peryleen
	mg/kg
	<0.01
	0.007
	T<=SW

	indeno(1,2,3-cd)pyreen
	mg/kg
	<0.01
	0.007
	T<=SW

	pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)
	mg/kg
	0.106
	0.106
	T<=SW

	
	
	
	
	

	CHLOORBENZENEN

	hexachloorbenzeen
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	
	
	
	
	

	POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

	PCB 28
	ug/kg
	<1
	0.7
	
                                    -
                                    

	PCB 52
	ug/kg
	<1
	0.7
	
                                    -
                                    

	PCB 101
	ug/kg
	<1
	0.7
	
                                    -
                                    

	PCB 118
	ug/kg
	<1
	0.7
	
                                    -
                                    

	PCB 138
	ug/kg
	<1
	0.7
	
                                    -
                                    

	PCB 153
	ug/kg
	<1
	0.7
	
                                    -
                                    

	PCB 180
	ug/kg
	<1
	0.7
	
                                    -
                                    

	som PCB (7) (0.7 factor)
	ug/kg
	4.9
	4.9
	T<=SW

	
	
	
	
	

	CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN

	o,p-DDT
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	p,p-DDT
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	som DDT (0.7 factor)
	µg/kgds
	1.4
	
	
                                    -
                                    

	o,p-DDD
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	p,p-DDD
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	som DDD (0.7 factor)
	µg/kgds
	1.4
	
	
                                    -
                                    

	o,p-DDE
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	p,p-DDE
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	som DDE (0.7 factor)
	µg/kgds
	1.4
	
	
                                    -
                                    

	som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)
	µg/kgds
	4.2
	
	
                                    -
                                    

	aldrin
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	dieldrin
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	endrin
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)
	µg/kgds
	2.1
	
	
                                    -
                                    

	isodrin
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	som aldrin/dieldrin (0.7 factor)
	µg/kgds
	1.4
	
	
                                    -
                                    

	telodrin
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	alpha-HCH
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	beta-HCH
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	gamma-HCH
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	delta-HCH
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	som a-b-c-d HCH (0.7 factor)
	µg/kgds
	2.8
	
	
                                    -
                                    

	heptachloor
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	cis-heptachloorepoxide
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	trans-heptachloorepoxide
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	som heptachloorepoxide (0.7 factor)
	µg/kgds
	1.4
	
	
                                    -
                                    

	alpha-endosulfan
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	hexachloorbutadieen
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	endosulfansulfaat
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	trans-chloordaan
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	cis-chloordaan
	ug/kg
	<1
	0.7
	--

	som chloordaan (0.7 factor)
	µg/kgds
	1.4
	
	
                                    -
                                    

	Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem
	µg/kgds
	16.1
	
	
                                    -
                                    

	som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem
	µg/kgds
	14.7
	
	
                                    -
                                    

	
	
	
	
	

	MINERALE OLIE

	fractie C10-C12
	mg/kg
	5
	5
	--

	fractie C12-C22
	mg/kg
	120
	120
	--

	fractie C22-C30
	mg/kg
	3700
	3700
	--

	fractie C30-C40
	mg/kg
	4900
	4900
	--

	totaal olie C10 - C40
	mg/kg
	8800
	8800
	
                                    -
                                    



	Monstercode
              
	Monsteromschrijving
              

	14158863-001
	Infill

	

	SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terraindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.





	


	
	
	

	Verklaring kolommen
	
	

	SR
	
	Resultaat op het analyserapport

	BT
	
	Toetsresultaat

	TC
	
	Toetsoordeel toetsingsmodule

	
	
	

	Verklaring toetsingsoordelen
	
	

	-
	
	Geen toetsoordeel mogelijk

	--
	
	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

	#
	
	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat




	Normenblad

	
                          Toetskeuze: T.117: Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) (toets keuze -Rubberproducten op of onder kunstgrasvelden)
                        



	Analyse
                    
	Eenheid
                    
	SW
                        

	
	
	

	METALEN

	
	
	

	POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

	naftaleen
	mg/kg
	5

	antraceen
	mg/kg
	10

	fenantreen
	mg/kg
	20

	fluoranteen
	mg/kg
	35

	benzo(a)antraceen
	mg/kg
	40

	chryseen
	mg/kg
	10

	benzo(a)pyreen
	mg/kg
	10

	benzo(ghi)peryleen
	mg/kg
	40

	benzo(k)fluoranteen
	mg/kg
	40

	indeno(1,2,3-cd)pyreen
	mg/kg
	40

	pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)
	mg/kg
	50

	
	
	

	CHLOORBENZENEN

	
	
	

	POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

	som PCB (7) (0.7 factor)
	ug/kg
	500

	
	
	

	CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN

	
	
	

	MINERALE OLIE

	totaal olie C10 - C40
	mg/kg
	

	
	
	



	
	
	
	
	

	Legenda normenblad
                    
	
	

	SW
                      
	= Maximale samenstellingswaarden
                      


