	Toetsing volgens TerraIndex, module T.117-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling)

	(Toetsversie  1.0.0, regelgeving Bijlage A, tabel 2 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a , toetskeuze rubberproducten op of onder kunstgrasvelden, toetsingsdatum: 25-10-2024 - 12:37)

	LET OP: De beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Emissiewaarden) is NIET inbegrepen, zie hiervoor toetskeuze T116.



	Projectcode
	UTUT20240948

	Projectnaam
	SH, Locatie 2 Rooseveltlaan-Veld 1

	Monsteromschrijving
	Infill

	Monstersoort
	Grond (AS3000)

	Monster conclusie
	Toepasbaar (<=SW)

	
	

	Analyse
	Eenheid
	 SR
	 BT
	 TC

	
	
	
	
	

	monster voorbehandeling
	
	Ja
	
	-

	droge stof
	%
	97.2
	97.2
	

	gewicht artefacten
	g
	<1
	
	

	aard van de artefacten
	-
	Geen
	
	

	organische stof (gloeiverlies)
	%
	16.1
	16.1
	

	
	
	
	
	

	KORRELGROOTTEVERDELING

	lutum (bodem)
	% vd DS
	2.8
	2.8
	

	
	
	
	
	

	METALEN

	barium+
	
	<20
	
	-

	cadmium
	
	<0.2
	
	-

	kobalt
	
	<3
	
	-

	koper
	
	<5
	
	-

	kwik
	
	<0.05
	
	-

	lood
	
	<10
	
	-

	molybdeen
	
	<1.5
	
	-

	nikkel
	
	<4
	
	-

	zink
	
	<20
	
	-

	
	
	
	
	

	POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

	naftaleen
	mg/kg
	<0.01
	0.007
	T<=SW

	fenantreen
	mg/kg
	0.03
	0.03
	T<=SW

	antraceen
	mg/kg
	<0.01
	0.007
	T<=SW

	fluoranteen
	mg/kg
	0.01
	0.01
	T<=SW

	benzo(a)antraceen
	mg/kg
	<0.01
	0.007
	T<=SW

	chryseen
	mg/kg
	<0.01
	0.007
	T<=SW

	benzo(k)fluoranteen
	mg/kg
	0.04
	0.04
	T<=SW

	benzo(a)pyreen
	mg/kg
	<0.01
	0.007
	T<=SW

	benzo(ghi)peryleen
	mg/kg
	<0.01
	0.007
	T<=SW

	indeno(1,2,3-cd)pyreen
	mg/kg
	<0.01
	0.007
	T<=SW

	pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)
	mg/kg
	0.129
	0.129
	T<=SW

	
	
	
	
	

	CHLOORBENZENEN

	hexachloorbenzeen
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	
	
	
	
	

	POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

	PCB 28
	ug/kg
	1.2
	1.2
	-

	PCB 52
	ug/kg
	3.0
	3
	-

	PCB 101
	ug/kg
	<1
	0.7
	-

	PCB 118
	ug/kg
	<1
	0.7
	-

	PCB 138
	ug/kg
	<1
	0.7
	-

	PCB 153
	ug/kg
	<1
	0.7
	-

	PCB 180
	ug/kg
	<1
	0.7
	-

	som PCB (7) (0.7 factor)
	ug/kg
	7.7
	7.7
	T<=SW

	
	
	
	
	

	CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN

	o,p-DDT
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	p,p-DDT
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	som DDT (0.7 factor)
	µg/kgds
	9.94
	
	-

	o,p-DDD
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	p,p-DDD
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	som DDD (0.7 factor)
	µg/kgds
	9.94
	
	-

	o,p-DDE
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	p,p-DDE
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	som DDE (0.7 factor)
	µg/kgds
	9.94
	
	-

	som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)
	µg/kgds
	29.82
	
	-

	aldrin
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	dieldrin
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	endrin
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)
	µg/kgds
	14.91
	
	-

	isodrin
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	som aldrin/dieldrin (0.7 factor)
	µg/kgds
	9.9
	
	-

	telodrin
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	alpha-HCH
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	beta-HCH
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	gamma-HCH
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	delta-HCH
	ug/kg
	<7.7#
	5.39
	--

	som a-b-c-d HCH (0.7 factor)
	µg/kgds
	20.3
	
	-

	heptachloor
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	cis-heptachloorepoxide
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	trans-heptachloorepoxide
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	som heptachloorepoxide (0.7 factor)
	µg/kgds
	9.94
	
	-

	alpha-endosulfan
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	hexachloorbutadieen
	ug/kg
	<7.7#
	5.39
	--

	endosulfansulfaat
	ug/kg
	<7.7#
	5.39
	--

	trans-chloordaan
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	cis-chloordaan
	ug/kg
	<7.1#
	4.97
	--

	som chloordaan (0.7 factor)
	µg/kgds
	9.94
	
	-

	Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem
	µg/kgds
	115.57
	
	-

	som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem
	µg/kgds
	104.37
	
	-

	
	
	
	
	

	MINERALE OLIE

	fractie C10-C12
	mg/kg
	<5
	3.5
	--

	fractie C12-C22
	mg/kg
	240
	240
	--

	fractie C22-C30
	mg/kg
	9000
	9000
	--

	fractie C30-C40
	mg/kg
	8300
	8300
	--

	totaal olie C10 - C40
	mg/kg
	17500
	17500
	-



	Monstercode
	Monsteromschrijving

	14158862-001
	Infill

	

	SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terraindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.




	

	
	
	

	Verklaring kolommen
	
	

	SR
	
	Resultaat op het analyserapport

	BT
	
	Toetsresultaat

	TC
	
	Toetsoordeel toetsingsmodule

	
	
	

	Verklaring toetsingsoordelen
	
	

	-
	
	Geen toetsoordeel mogelijk

	--
	
	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

	#
	
	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat




	Normenblad

	Toetskeuze: T.117: Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) (toets keuze -Rubberproducten op of onder kunstgrasvelden)



	Analyse
	Eenheid
	SW

	
	
	

	METALEN

	
	
	

	POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

	naftaleen
	mg/kg
	5

	antraceen
	mg/kg
	10

	fenantreen
	mg/kg
	20

	fluoranteen
	mg/kg
	35

	benzo(a)antraceen
	mg/kg
	40

	chryseen
	mg/kg
	10

	benzo(a)pyreen
	mg/kg
	10

	benzo(ghi)peryleen
	mg/kg
	40

	benzo(k)fluoranteen
	mg/kg
	40

	indeno(1,2,3-cd)pyreen
	mg/kg
	40

	pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)
	mg/kg
	50

	
	
	

	CHLOORBENZENEN

	
	
	

	POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

	som PCB (7) (0.7 factor)
	ug/kg
	500

	
	
	

	CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN

	
	
	

	MINERALE OLIE

	totaal olie C10 - C40
	mg/kg
	

	
	
	



	
	
	
	
	

	Legenda normenblad
	
	

	SW
	= Maximale samenstellingswaarden



